準耐火構造（軒裏６０分） 標準施工要領書

一般社団法人

全国木質セメント板工業会

1－総則

この施工要領書は、国交省告示第253号(60分準耐火構造)の軒裏(硬質木片セメント板(12mm以上)+鉄網軽量モルタル(10mm以上)塗り)の硬質木片セメント板の施工について適用する。

但し、実施に際しては、メーカーへ施工の可否や留意点等を事前に問合せる。

2－使用材料

１）主構成材料

・硬質木片セメント板

名 称	硬質木片セメント板
規 格	JIS A 5404
形状寸法	厚さ 12±1.0㎜ 以上

・鉄網軽量モルタル

鉄網軽量モルタルの仕様及び施工は、日本建築仕上材工業会の施工要領による。

２）副構成材料

・硬質木片セメント板用留付材： コーススレッド 板厚+25mm以上

3－施工方法

１）下地組み

下地組はよく乾燥した30×40mm以上の野縁を使い、軒の出方向、幅方向ともに455mm以下の間隔に組む。硬質木片セメント板の接合部は野縁を2本組みとし、軒元、軒先及び両端部には、野縁を取り付ける。

軒の出が500mmを超える場合は、500mm以内に吊木を入れる。

下地の不陸は3mm以内にすること。

２）切断・加工

硬質木片セメント板の切断にはダイヤモンドチップソーを使用する。

３）硬質木片セメント板の取付

端空きを25～35mm取って先孔を空け、野縁毎に軒の出方向、幅方向ともに、910mm当たりコーススレッドで5本留めする（間隔230mm以下）。

硬質木片セメント板の接合部は、軽く突き付ける。

4) 取扱注意事項